Классификация профнастила и описание покрытий Профнастил - холоднокатаная горячеоцинкованная сталь с различными видами полимерных покрытий. Сталь проходит сложный технологический процесс: стальной оцинкованный лист покрывается фосфатным антикоррозионным слоем, затем наносится грунтовка, тыльная сторона листов покрывается защитным лаком, а наружная - защитным полимерным покрытием (полиэстер, матовый полиэстер, пластизол, пурал, PVDF).

1. Лист стальной 2. Цинковое покрытие(min 275 g/m2) 3. Покрытие антикоррозийное 4. Грунтовка 5. Полимерное покрытие (полиэстер, пластизол и др.) 6. Защитный лак

Профлист — покрытие, которое, как нельзя лучше подходит при промышленном строительстве, так называемых быстровозводимых зданий. Такие здания уже давно пользуются большой популярностью. Технология этого процесса проста: сначала возводится металлический каркас, затем снаружи «обшивается» профлистом и утепляется изнутри утеплителем, а затем обшивается стеновым профнастилом изнутри. Большинство ангаров, автостоянок, аэропортов, морских вокзалов, складов построены именно таким образом.

Профнастил в качестве кровельного материала используются не только при строительстве кровель большой площади, но и, благодаря полимерному покрытию стального листа, которое придает профнастилу большую декоративность, его все чаще применяют в индивидуальном и малоэтажном строительстве.

Профнастил позволяет строить кровли с геометрией практически любой сложности. Быстрота монтажа профнастила позволяет в кратчайшие сроки провести реставрацию старого здания и придать ему современный вид.

Описание полимерных покрытий

Polyester (полиэстер, полиэфир)

Polyester — наиболее распространенное покрытие для стального листа, применяемого в строительстве. Покрытие, проверенное длительной эксплуатацией в российских условиях. Polyester обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям и долго сохраняет цветовой тон. Надежно защищает металл от коррозии. 

Mattpolyester (матовый полиэстер)

Матовый полиэстер — одна из разновидностей обычного полиэстера, имеющая матовую поверхность, придающую кровле красивый вид. Это покрытие обычно выбирают для оформления построек в курортных зонах и коттеджей. Матовый полиэстер популярен среди тех, кто ищет альтернативу блестящим традиционным поверхностям. 

Plastisol PVC

PVC 200 является мягким и устойчивым к повреждениям покрытием с толщиной слоя 200 мкм. Поверхность имеет текстурный рисунок под кожу (шагрень) либо в штрих (березовая кора). Хорошая формуемость и обрабатываемость пластизола, а также его повышенная устойчивость к механическим повреждениям обуславливают частое применение материала для тех кровель и поверхностей, по которым потребуется ходить или подвергать их дальнейшей обработке.

Данное покрытие разработано для действительно сложных условий, толщина его слоя обеспечивает эффективную защиту в условиях загрязненной окружающей среды. Применяется в основном как материал для кровельных покрытий. 

Pural

Pural — новое, базирующее на полиуретане покрытие от Rautauruukki. Отличный материал для покрытия кровельных и фасадных плит, имеет хорошую коррозийную стойкость, стоек к ультрафиолетовому излучению и к химическим воздействиям. 

PVDF (PVF2)

PVDF особо стоек к атмосферным воздействиям. Материал имеет высокую коррозийную стойкость и долго сохраняет отличный внешний вид. Применяется в основном для облицовки фасадов, реже как кровельный материал. Рекомендуется к применению на объектах, где к устойчивости покрытия и его цветового тона предъявляются особо высокие требования. 

Полимерные покрытия выдерживают любой холод и не теряют своих свойств при долговременном нагревании до 120oC. Ниже приведена таблица основных характеристик полимерных покрытий.

Цветовая гамма по каталогу RAL (основные цвета  RAL:  1014, 1015, 1018, 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 5021, 5024, 6002, 6005, 7004, 7005, 8017, 9003, 9002)

| Технические характеристики профилей листовых гнутых |
| --- |
| Тип профиля (чертеж) | Ширина общая | Рабочая ширина | Высота профиля | Область применения |
| С08 | 1200 мм | 1150 мм | 8 мм | Кровля. Возможно применение как кровельного материала для домов, коттеджей по сплошной обрешетке, при больших углах наклона кровли. Стены. Стены и перегородки (заборы, гаражи, бытовки, павильоны). |
| С20 | 1140 мм | 1150 мм | 20 мм | Кровля. Шаг несущей обрешетки до 0,8м. Стены. Применяется как стеновой материал в качестве наружных ограждений (заборы, бытовки, павильоны). |
| С21 | 1050 мм | 1000 мм | 21 мм | Кровля. Шаг несущей обрешетки до 0,8м. Стены. Применяется как стеновой материал в качестве наружных ограждений (заборы, бытовки, павильоны). |
| С35 | 1060 мм | 1000 мм | 35 мм | Кровля. Шаг несущей обрешетки до 1,5м. Стены. Применяется как стеновой материал в основном в промышленном строительстве). |
| Н60 | 902 мм | 845 мм | 60 мм | Кровля. Шаг несущей обрешетки до 3,0м. Может выдерживать значительные нагрузки. Применяется также как не снимаемая опалубка. . |
| Н75 | 800 мм | 750 мм | 75 мм | Кровля. Шаг несущей обрешетки до 4,5м. Может выдерживать значительные нагрузки. Применяется также для устройства монолитных перекрытий как не снимаемая опалубка. . |
| Гладкий лист | 1250 мм | 1250 мм |  |  |